## 3M™ Fasara™

## Декоративные пленки

Лист 1/3

###### Описание

###### Назначение и применение

Прочные, безусадочные полиэфирные пленки Fasara предназначены для указанных ниже целей. Любое иное применение пленок Fasara, если оно предварительно не согласовано в письменной форме с компанией 3М, не покрывается гарантиями 3М и гарантиями на систему взаимосвязанных компонентов 3M™ MCS™.

- Пленки Fasara наклеиваются на плоские стеклянные поверхности и используются для графического оформления окон и подсвечиваемых изнутри витрин.

- Примечание. Пленки Fasara не предназначены для наклеивания на окна с внешней (уличной) стороны. Гарантийные обязательства компании не распространяются на случаи подобного применения пленок Fasara.

Ограничения по использованию

Категорически запрещаются и не покрываются гарантийными обязательствами нижеследующие случаи использования и применения пленок Fasara:

- Трафаретная печать на пленках

- Наклеивание пленки между двумя стеклами

- Наклеивание пленки на гофрированные поверхности

- Воздействие на пленку нефтехимическими продуктами

- Примечание. Продукция отделения промышленной графики компании 3М не проходила испытаний на соответствие спецификациям автомобилестроительных компаний. По этой причине гарантии компании 3М не могут быть распространены на случаи применения пленок Fasara для изготовления графических изделий, наносимых на автотранспортные средства.

Достоинства пленок Fasara

- Долговечность, стабильность размеров, прозрачность

- Разнообразие визуальных эффектов: травление, песчаник, рисовая бумага

- Отсутствие бликов и слепящего блеска

- Практически полное (до 99 %) поглощение ультрафиолетового излучения, защита тканей, материалов и предметов интерьера от выцветания

- Повышенная безопасность, удержание осколков разбитого стекла

- Простота нанесения и удаления

###### Модельная линия продукции

| Характеристики | Описание |
| --- | --- |
| Наименование и обозначение | Lausanne | Oslo | Sagano | Yamato | Seattle | Rome |
|  | SH2EM LA | SH2EM OS | SH2PT SA | SH2PT YA | SH2DG ST | SH2DG RM |
| Непроницаемость | Полупрозрачная | Полупрозрачная | Полупрозрачная | Полупрозрачная | Полупрозрачная | Полупрозрачная |
| Пропускание света | 82 % | 77 % | 53 % | 52 % | 53 % | 53 % |
| Защитная подложка | Прозрачная, синтетическая | Прозрачная, синтетическая | Прозрачная, синтетическая | Прозрачная, синтетическая | Прозрачная, синтетическая | Прозрачная, синтетическая |
| Клеевой состав | Прозрачный, самоклеящийся | Прозрачный, самоклеящийся | Прозрачный, самоклеящийся | Прозрачный, самоклеящийся | Прозрачный, самоклеящийся | Прозрачный, самоклеящийся |
| Минимальная температура при наклеивании | 4 (С | 4 (С | 4 (С | 4 (С | 4 (С | 4 (С |
| Поверхность | Только плоская | Только плоская | Только плоская | Только плоская | Только плоская | Только плоская |
| Рекомендуемая основа | Стекло |

Лист 2/3

###### Расчетный срок службы

Данные о расчетном сроке службы изделий из пленок Fasara получены в результате широкомасштабных полевых и климатических испытаний на территории США. Пленки Fasara, подготовленные и наклеенные в соответствии с технологией, рекомендуемой компанией 3М, сохраняют свои эксплуатационные качества в течение сроков, указанных ниже. Фактический срок службы пленок Fasara зависит от следующих факторов:

- Тип основы и технология подготовки основы

- Технология нанесения пленки

- Воздействия окружающей среды

- Применяемые методы и средства для чистки пленки

Гарантируемый срок службы

Гарантируемый срок службы пленок Fasara – 5 лет (для любой климатической зоны).

Изготовление символов и знаков

Поверхность пленок Sagano. Yamato, Seattle и Rome имеет узорчатую структуру. Для получения однородного внешнего вида изделия, изготовленного из пленок данного типа, необходимо соблюдать одинаковую ориентацию его деталей.

! ВНИМАНИЕ

Скользкая, незаметная, прилипшая к полу защитная подложка представляет большую опасность. Внимательно осмотрите место производства работ, соберите и удалите все остатки защитной подложки.

Минимальная высота раскроя

Пользователю предстоит самому определить возможность вырезания деталей различной высоты и формы из пленки Fasara. Современные режущие плоттеры способны удовлетворить самые разнообразные дизайнерские потребности пользователей.

Чистота и точность кроя зависят от ряда факторов, которые всегда необходимо иметь в виду, ( это:

- Заточка ножа резака: тупое лезвие плохо режет пленку, оставляя зазубренные края.

- Масса ножа резака:

- Правильно подобранный нож лишь слегка надрезает защитную подложку.

- Слишком легкий нож не способен прорезать пленку и клеевой слой насквозь.

- Тяжелый нож прорезает защитную подложку.

3. 	Температура и влажность воздуха – эти параметры не имеют особого значения, однако, рекомендуется избегать их экстремальных значений и резких колебаний во время раскроя пленки.

4.	Условия хранения ( заготовки пленки и режущее оборудование должны храниться в одинаковых температурно-влажностных условиях среды.

5.	Ширина вырезаемых букв и символов, наличие и характер засечек, надстрочные и подстрочные элементы букв, мелкие детали сканированного или оцифрованного трафарета.

Удаление материала

По окончании раскроя материла как можно быстрее удалите излишки пленки, чтобы избежать возможного растекания клеевого состава в течение первых суток.

### Защитное маскирование и установка 
интервалов

Когда пленка используется как сплошное покрытие, защитное маскирование, как правило, не требуется. Если при транспортировке или наклеивании изделий из пленки Fasara возникает необходимость в защите их поверхностей, то для этой цели можно использовать аппликационную бумагу 3M™ SCPM-19.

| Условия | Аппликационная бумага |
| --- | --- |
| Размещение и установка интервалов | 3M™ SCPS-100 |

Основные характеристики

Типовые характеристики декоративных пленок 3M™ Fasara™ приведены ниже. Для заказа пленок по индивидуальным спецификациям обращайтесь в местное представительство компании 3М.

### Физические свойства

| Толщина (только пленка) | 0,075 мм |
| --- | --- |
| Толщина (пленка и клеевой слой) | 0,097 мм |
| Прочность на растяжение | 191 Н/25 мм при 23 (С |
| Усадка в наклеенном состоянии | Отсутствует |
| Диапазон рабочих температур | От –29 до +80 (С |

Адгезивные свойства

| SH2EM OS | 8 Н/25 мм |
| --- | --- |
| SH2EM LA | 8 Н/25 мм |
| SH2PT SA | 12 Н/25 мм |
| SH2PT YA | 12 Н/25 мм |
| SH2DG ST | 8 Н/25 мм |
| SH2DG RM | 8 Н/25 мм |

Химическая стойкость

- Хорошая стойкость к воздействию кислот, щелочей и солей слабой концентрации.

- Высокая стойкость к воздействию воды.

Лист 3/3

###### Литература

Дополнительную техническую литературу и документацию компании 3М можно заказать по телефону, указанному ниже.

| Тема | Инструкции |
| --- | --- |
| Проектирование графических изделий | 2.1 |
| Защитное маскирование и установка интервалов | 4.3 |
| Технология подготовки поверхности основы | 5.8.2 |
| Технология наклеивания | 5.8.2 |
| Хранение пленки. Уход за изделиями и удаление пленки | 6.5 |
| Гарантии 3M™ MCS™ |

Срок и условия хранения, транспортировка

- Срок хранения пленки составляет два (2) года. Пленка должна быть использована в течение двух (2) лет с момента получения. Готовые изделия могут храниться в течение одного (1) года с момента изготовления, но не более двух (2) лет с момента получения пленки.

- Пленку необходимо хранить в чистом, сухом помещении при температуре не выше 38 (С. Пленка должна быть защищена от воздействия прямых солнечных лучей.

- Готовые изделия можно транспортировать в виде листов или рулонов диаметром не менее 15 см. При сворачивании рулона сторона с наклеенной пленкой должна быть обращена внутрь.

Техника безопасности и охрана труда

Перед началом работы необходимо ознакомиться с правилами техники безопасности, охраны труда и оказания первой помощи, которые приведены на заводских этикетках и в паспортах безопасности изделий 3М. По всем вопросам, касающимся продукции 3М, обращайтесь в компанию 3М Россия (адрес и номера телефонов приведены ниже).

### Важное замечание

На продукцию, представленную в настоящем бюллетене, распространяются гарантии и условия ограниченной ответственности компании 3М.

В соответствии с гарантийными обязательствами компания 3М, по своему усмотрению, либо заменит изделия, в которых обнаружены дефекты материала или изготовления, либо возместит их стоимость покупателю. Компания 3М не несет ответственности за какой бы то ни было иной прямой (исключая травмы или смерть технического персонала) или косвенный ущерб, возникший в связи с использованием продукции или информации компании 3М.

- Ответственность за решение вопроса о пригодности продукции 3М для тех или иных практических целей полностью возлагается на покупателя и/или пользователя.

Техническая поддержка

По всем вопросам, связанным с применением и эксплуатацией графических изделий 3М, обращайтесь в компанию 3М Россия.